Назначение и условные диаметры штуцеров

| Обозна-чение | Назначение | Объем воздухосборника, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5:1 | 1,6:2 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40,50 |
| А1 | Вход воздуха | 50 | 100 | 200 |  |  | 250 |  | 300 |  |  | 350 |  |
| Б1 | Выход воздуха | 50 | 100 | 200 |  |  | 250 |  | 300 |  |  | 350 |  |
| В1 | Для предохранительного клапана | 25 | 50 |  | 80 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Количество | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |
| Г1 | Слив конденсатора | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1 | Воздушник | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1 | Дренаж | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1 | К регулятору производительности | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З1 | Для манометра | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И1 | К манометру в машинное отделение | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 | Люк | 80 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- При установке нескольких предохранительных клапанов штуцера для них должны располагаться
на одной высоте на расстоянии, исключающем взаимовлияние отверстий.

- При установке на одном штуцере нескольких предохранительных клапанов площадь поперечного
сечения патрубка штуцеров должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов,
установленных на нем.

- Приварку бобышек под приборы КИП и А производить во фланцевые заглушки штуцеров.

- На воздухосборниках объемами 0,5; 1,0; 1,6; 2,0 и 3,2 м3 предохранительный клапан устанавли
вается на штуцер Дг Предохранительный клапан с Ду 25 устанавливается через переходник.

Материальное исполнение

| Допустимая минимальная температура стенки под давлением, C | Рабочее давление, МПа | Шифр материального исполнения | Листовая сталь | Патрубки | Крепежные изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минус 20 | 0,8 1,0 1 1,4 | 1 | СтЗсп, СтЗпс, СтЗГпс категорий 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Сталь 10 и 20 ГОСТ 1050, Группа А, Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
| Минус 40 | 0,8 1,0 1,4 | 2 | 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категорий 6 и 12 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Группа А, Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |
| Минус 60 | 0,8 1,0 1,4 | 3 | 09Г2С, 10Г2С1 категории 8 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Группа А, Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |

Примечания:

- Допускается применять поковки из стали марки 20 с толщиной в месте сварки (фланцы привар
ные встык) не более 12 мм при температуре до минус 40°С без проведения термической обра
ботки сварного соединения.

- Допускается применять трубы толщиной не более 12 мм из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 550,
ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 при температуре стенки до минус 40°С.

- Прокладки фланцев должны быть приняты из паронита по ГОСТ 481.